ООО «ДорРем» производит закупку рельсов Р65 старогодных для ремонта жд путей по заключенным контрактам, исполнение январь-март 2020 года.:

Требования:

Рельсы железнодорожные Р65 с/г термоупрочненные, общее количество 258,105 тн.,

отторцованные, с наличием болтовых отверстий по схеме 2/2 и (или) 3/2,

без видимых повреждений на головке и поверхности катания (сколы, выкрашивания, следы пробуксовок и т.д.).

На шейке рельсов не допускается наличие дополнительных отверстий любого диаметра, кроме указанных выше.

Наличие сварных швов допускается исключительно, если сварка произведена промышленным способом, сварной шов находится не менее, чем 3 метра от торца рельса, при наличии двух швов, расстояние между швами не менее 3х метров.

Допуск по макс. износу головки вертикальны/боковой: не более 5/5 мм.

Допуск по длине: 10,00 - 12,50 метров, при этом рельсы должны быть парные по длине.

Рассматриваем предложения любого количества рельсов (частичные поставки) в пределах указанного лимита.

Место поставки рельсов:

- адрес доставки авто:  г. Омск, Авиагородок

- жд доставка: ст. Омск-Восточный, Западно-Сибирской ж.д., код ЕСР 831203.

Для географически удаленных поставщиков просим сообщить цены на складе поставщика с указанием местонахождения склада.

Обязательные требования к сопроводительным документам о качестве:

Заключение с результатами ультразвуковой (УК) дефектоскопии рельсов на поставляемую партию, выданное аттестованной лаборатории (копия аттестата должна прилагаться к заключению), номера плавок рельсов в заключении должны соответствовать номерам плавок на шейке рельсов.

Приемка рельсов будет осуществляться по итогам проведения ультразвуковой (УК) дефектоскопии рельсов на соответствие требованиям инструкции  «Дефекты рельсов. Классификация, каталог и параметры дефектных и остродефектных рельсов», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 23 октября 2014 г. № 2499р. Рельсы не прошедшие УК контроль приняты не будут!

Поставка рельсов допускается в т.ч. по итогам проведения УК дефектоскопии силами ООО «ДорРем».

При проведении УК контроля силами ДорРем поставщику необходимо обеспечить условия раскладки рельсов для проведения УК контроля.

тел +7 (905) 538-81-55; +7 (926) 902 04 37

ademin3333@gmail.com;  aa@ooodorrem.ru

http://ooodorrem.ru/